R - STONE WALL- INFORMACJE TECZNICZNE

Charakterystyka

R-Stone Wall to dwu komponentowa, transparentna, bezrozpuszczalnikowa masa na bazie epoksydowej, przegotowana według oryginalnej receptury . Produkt nie zawiera nonylfenolu.

Zakres użycia:

R-Stone  Wall przeznaczony jest do:

- przygotowania mostka szczepnego /podkładu gruntującego do aplikacji kamienia rzecznego, kruszonego marmuru itd. na powierzchniach pionowych

- wykorzystania jako spoiwo, które zapewnia spójność oraz brak ściekania w połączenia z kruszywem, przy aplikacji na powierzchniach pionowych.

Zalety:

- aplikacja na powierzchniach pionowych bez konieczności deskowania

- przy naniesieniu mostka szczepnego na całą powierzchnie pełni funkcję hydroizolacji

- dobre właściwości mechaniczne

- dobra odporność na substancje chemiczne

- dobra odporność na promieniowanie UV

Dane dotyczące stosowania:

R-Stone Wall nie może być stosowana przy temperaturze podłoża i powietrza poniżej +5˚C oraz powyżej +30˚C – minimalna zalecana temperatura wynosi +10˚C. Optymalna zalecana temperatura powietrza i podłoża dla stosowania produktu R-Stone Wall wynosi +20˚C, a maksymalna wilgotność powietrza – do 65%.

Podczas aplikacji w zamkniętych pomieszczeniach, musi być zapewniona dobra wymiana powietrza.

Podczas aplikacji oraz utwardzania, produkt R-Stone Wall nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi substancjami chemicznymi, a temperatura podłoża nie może być niższa niż +3˚C powyżej punktu rosy.

Warunki te powinny zostać zachowane przez cały czas stosowania materiału, jak również przez cały czas jego utwardzania – polimeryzacji.

Zalecamy aplikację masy przy wzrastającej temperaturze, w celu eliminacji ryzyka kondensacji wilgoci występującej w powietrzu na powierzchni masy. Ogólnie, masy na bazie żywicy epoksydowej, nie są zupełnie stabilne pod względem koloru, pod wpływem promieniowania UV oraz warunków pogodowych.

Przygotowanie podłoża:

Przed aplikacją produktu podłoże musi być czyste, suche, pozbawione kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

Zastosowanie:

Produkt R-Stone Wall jest dostarczany we właściwych proporcjach do zmieszania. Przed aplikacją produkt należy dokładnie zmieszać oraz mieszać oba składniki za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (300 – 400 obr./min) w danych proporcjach, przez ok. 1 – 2 minuty. Podczas mieszania należy zadbać o to, aby w materiale nie zostało niepotrzebnie wmieszane powietrze.

W ten sposób przygotowany materiał w pierwszym kroku aplikujemy jako mostek szczepny/podkład gruntowy, wygładzając go po całej powierzchni, zachowując zalecane zużycie. Efekt ten można uzyskać np. poprzez naniesienie za pomocą metalowej pacy zębatej, a następnie poprzez wygładzenie za pomocą metalowej gładkiej pacy lub gumowej pacy.

W drugim kroku do ok. 10-15 minut od aplikacji mostka szczepnego (tzw. na żywe) należy aplikować mieszankę kruszywa oraz spoiwa R-Stone Wall.

Mieszankę należy dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitej masy! Zaleca się wykorzystanie suchego kruszywa kruszonki! Do aplikacji i wygładzania można wykorzystać np. stalową pacę, za pomocą której nanosimy materiał stopniowo z dołu do góry, a następnie wygładzamy w kierunku przeciwnym. Należy zachować minimalną możliwą do uzyskania warstwę kruszywa, idealnie, na wielkość wykorzystywanej frakcji kruszywa. Podczas aplikacji należy czyścić pacę np. za pomocą acetonu technicznego.

Właściwą technologię należy zawsze przetestować przed rozpoczęciem aplikacji!

Wymieszanego produktu R-Stone Wall nie należy składować w większych ilościach, a po 5-10 minutach od wymieszania nie należy go ponownie mieszać – ryzyko samowolnej nagłej reakcji egzotermicznej!

Po ukończeniu pracy należy wyczyścić narzędzia oraz skórę z nieutwardzonej masy, najlepiej za pomocą środków czyszczących na bazie acetonowej. Utwardzoną masę można usunąć mechanicznie.

Przykładowe zużycie:

Zużycie na mostek szczepny: 0,8 – 1,2 kg/m2, w zależności od struktury powierzchni i frakcji kruszywa. Zużycie jako spoiwo: 1,9 – 2,5 kg na 25 kg kruszywa, w zależności od wykorzystanej frakcji, typu i kształtu kruszywa. Zalecane frakcje kruszywa to: 2-4 mm, 3-4 mm, 2-5 mm, 3-5 mm.

Podane informacje są tylko orientacyjne, a właściwe zużycie materiału należy zawsze wypróbować na danej powierzchni z konkretnym typem kruszywa tak, aby uzyskany efekt estetyczny był zadowalający.

Konkretny przykład aplikacji na płycie cementowo wiórowej o gładkiej powierzchni:

- mostek szczepny – zużycie 1 kg/m2

- suche kruszywo o frakcji 2-5 mm w proporcjach wagowych ze spoiwem 25:2,5.

Przy aplikacji w pomieszczeniach narażonych na działanie wody (np. łazienki), do zamknięcia struktury można użyć produktu R-Stone  101  Gel. Patrz informacje techniczne R-Stone  101 Gel.

Składowanie:

Produkt można przechowywać przez okres 6 miesięcy, w suchym pomieszczeniu, w dokładnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, przy stałej temperaturze od +12˚C do +25˚C, nie w słońcu.

Dane techniczne:

Ciężar właściwy przy 20˚C	1,1 kg/l

Stabilność termiczna		46˚C

Powierzchnia			błyszcząca

Proporcje mieszania	A:B w zależności od wagi	2:1 lub zgodnie z etykietą na opakowaniu

Kolor			przezroczysty, możliwe lekko żółte lub mleczne zabarwienie

Zastosowanie przy 20˚C		ok. 20 min.

Schnięcie przy 20˚C,

kolejna warstwa do	24 godzin

Wytrzymałość mechaniczna		2-5 dni

Zupełnie utwardzony 			7 dni

Twardość Shore D 24h/7 dni przy 25°C	80/85

Twardość Shore D 24h/7 dni przy 10°C 	78/82

Wytrzymałość na ściskanie		70 N/mm2

Produktu nie wolno w żaden sposób modyfikować ani stosować w sposób sprzeczny z treścią niniejszej karty technicznej materiału.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Skład chemiczny – mieszanka żywicy epoksydowej oraz dodatków ze specjalnie zaprojektowaną formułą utwardzacza.

Składnik A

Masa łatwopalna kl. IV, szkodliwa dla zdrowia, drażniąca, niebezpieczna dla środowiska

Składnik B

Ciecz łatwopalna kl. III, szkodliwa dla zdrowia, drażniąca o działaniu żrącym, niebezpieczna dla środowiska

Klasyfikacja transportowa	ADR A9		B8

Pozostałe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu, która stanowi integralną cześć instrukcji dot. przetwarzania. Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest zapoznanie się z całą Kartą Charakterystyki Produktu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

tel. 512 833 400

Przedstawione dane są składnikami wartości wynikających z najlepszych dostępnych informacji, jakkolwiek materiały, stosowane metody, wykonanie i warunki obsługi są poza naszą kontrolą, a więc podane informacje nie mogą być częścią gwarancji wytwarzania lecz mogą być jedynie legalnym, niewiążącym postępem.