Materiał wiążący i penetracyjny do wykonania                                   kamiennych dywanów R - Stone 101

Charakterystyka

R-Stone 101 jest słabo kleistym, dwuskładnikowym materiałem na bazie EP (epoksydu), nie zawie-rającym rozpuszczalnika. Produkt nie zawiera nonylofenolu.

Zakres zastosowania

R-Stone 101 przeznaczona jest:

- do mieszanek ze specjalnymi kamieniami naturalnymi, itd.

- do wiązania warstw betonowych suchych lub nieznacznie zwilżonych  i innych powierzchni mineralnych,

- jako spoiwo do plastycznych zapraw murarskich,

Zalety R-Stone  101 :

- kamienie do nawierzchni typu kamienny  dywan nie muszą być całkowicie       wysuszone,

- prawiebezzapachu,

- dobrzeszklista,

- mieszanka składnika  A i B jest czysta,

- polimeryzacja w niskiejtemperaturze,

- dobra odporność na plamienie wody,

- doskonała wytrzymałość chemiczna i mechaniczna.

R-Stone 101zawiera modyfikację UV, która  zabezpiecza trwałość UV.

Podatność na obróbkę

R-Stone  101 może być poddawana obróbce w temperaturze otoczenia, która nie powinna być niższa od +5ºC lub sięgać powyżej +30ºC. Podczas smarowania i procesu zastygania produkt  nie powinien wchodzić w kontakt z wodą lub innymi chemicznymi substancjami. Zalecaną temperaturą   podczas stosowania jest +20ºC. Takie warunki powinny być utrzymywane przez cały czas procesu wykonywania, a także przez okres zastygania – polimeryzacji.

Gotowe powierzchnie kamienny dywan charakteryzują się:

- dobrymi parametrami mechanicznymi (elastyczność, twardość, itd.),

- dobrą odpornością chemiczną,

- łatwością czyszczenia ,

- doskonałą przyczepnością do wilgotnego betonu.

Może wystąpić niewielka różnica w odcieniu z powodu niedostatecznej grubości nałożonej warstwy. Materiały wypełniające mogą uwidocznić szczelinę niedostatecznej warstwy. Z powodu złych warunków atmosferycznych  może zdarzyć się żółknięcie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wolne od kurzu, tłuszczu, smarów i innych zabrudzeń mogących zadziałać jako czynnik uwalniający. Podłoże musi być chropowate, np. poprzez matowienie, frezowanie, piaskowanie, a nawierzchnia bardzo dokładnie odkurzona . Nawierzchnia musi być czysta . Siła potrzebna do oderwania warstwy nawierzchni od podłoża musi być większa niż 1,5 N/mm².

Przebieg wykonania

Żywica R-Stone 101 jest nakładana w odpowiednich proporcjach mieszanki. Stosując ten materiał istotnym jest zmieszanie obu składników w zalecanych proporcjach  mieszadłem o niskich obrotach (do 350 obrotów/min) przez 3 minuty. Podczas mieszania powietrze nie może przedostać się do materiału. Jeśli to nastąpi, sugerujemy przeniesienie materiału do innego pojemnika i powtórzenie mieszania.

Materiał przygotowany w opisany sposób musi być zastosowany w trakcie jego przydatności przechowywania i przy odpowiedniej technologii:

- gruntowanie  - przez pokrycie  pędzlem, wałkiem, szczotką, gumową szpachelką, bezpowietrzną metodą rozpylania, itd.,

- uszczelnianie – przez pokrycie pędzlem, wałkiem, szczotką, gumową szpachelką, bezpowietrzną metodą rozpylania, itd.

Przygotowanie mieszanki R-Stone  101 nie może być przechowywana w dużych ilościach i w 5 - 10 minut po wymieszaniu nie może być ponownie mieszana z powodu zagrożenia poważną samoistną reakcją egzotermiczną.

Po zakończeniu pracy należy usunąć z narzędzi i ze skóry resztę niestwardnianej masy przy użyciu środków na bazie acetonu. Stwardniałą masę można usunąć mechanicznie.

Uzupełniające zalecenia

Nawierzchnia nie może zawierać w sobie składników rozpuszczalnych w wodzie, np.: sole, rozpuszczalniki. W przypadku, gdy podłoże jest mokre należy usunąć wodę i wysuszyć powierzchnię oraz unikać przedostania się wody pod powłokę R-Stone 101. Pierwsza,  przenikająca warstwa musi być niezwłocznie nałożona po wyczyszczeniu nawierzchni, by wyeliminować jej zanieczyszczenie.

Stosowanie R-Stone 101 zalecane jest przy obniżającej się temperaturze, by wyeliminować tworzenie się porów powietrza z powierzchni. Przenikanie musi perfekcyjnie zamknąć powierzchnię. Jeżeli R-Stone 101 ma być nakładana  na nowe podłoże betonowe należy odczekać z pracami około 5-10 dni po betonowaniu. Ten czas zależy od temperatury i wilgotności. Posypać suchym kwarcowym piaskiem świeżą powierzchnię R-Stone 101 i po 24 godzinach można położyć na suchej powierzchni kolejną warstwę R-Stone  101. Wszystkie informacje podane  w tej  instrukcji stosowania są ważne.

Składowanie

Okres przechowywania wynosi 4 miesiące, jeśli materiał znajduje się w oryginalnych opakowaniach, w suchym i nienasłonecznionym miejscu,  w temperaturze między +12ºC  i +25ºC.

Dane techniczne:

Ciężar właściwy przy 20ºC 						1,1 kg/l

Trwałość termiczna HDT						46ºC

Powierzchnia								lśniąca

Proporcje mieszanki A:B stosownie do wagi 			2,1 : 1

lub według etykiety na pojemniku

Kolor									przezroczysty, żółty, mleczny

Okres użytkowy po wymieszaniu przy 20ºC 			do ok. 25 min.

Wysychanie przy  20ºC:    kolejna warstwa				24 godz.

Trwałość mechaniczna 						2 – 5 dni

Pełna konserwacja							7 dni

Wytrzymałość na nacisk						70 N/mm²

Brzeg D twardość 24 godz./7 dni przy 25ºC				80/85

Brzeg D twardość 24 godz./7 dni przy 10ºC				78/82

Wiązanie z betonem – silniejsze niż spójność betonu.

Produkt nie może być modyfikowany i używany niezgodnie z treścią niniejszego egzemplarza instrukcji stosowania.

Informacje bezpieczeństwa

Skład chemiczny: mieszanka żywicy epoksydowej, dodatki ze specjalnie opracowanym systemem konserwującym.

Składnik A:

- łatwopalna ciecz klasy IV,

- szkodliwydlazdrowia,

- uczulający,

- niebezpiecznydlaśrodowiska.

Składnik B:

- łatwopalna ciecz klasy III,

- szkodliwydlazdrowia,

- uczulający z efektami żrącymi,

- niebezpiecznydlaotoczenia.

Klasyfikacja transportu: A ADR 9   B ADR 8

Pozostałe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki Produktu, który stanowi integralną część egzemplarza instrukcji stosowania. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać dane o zasadach bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

TEL: 512833400

Przedstawione dane są składnikami wartości wynikających z najlepszych dostępnych informacji.

R- Stone Rosłaniec Piotr

26-640 Skaryszew

ul. Cicha 15